| ESPECIFICAÇÃO/GESTÃO/COBES/DPCQ | CÓDIGO SUPRI: 51.051.001.003.0011-4 |
| --- | --- |
|  | CÓD. CATMAT: BR0301873 |
|  | CÓD. BEC: 2773759 |
|  | UN. MOVIMENTAÇÃO: Resma |

PRODUTO: PAPEL RECICLADO – A4 – 210 X 297 mm - 75 g/m²

1. APLICAÇÃO/UTILIZAÇÃO

Para impressão a laser, jato de tinta e cópias.

2. REQUISITOS GERAIS

2.1. DESCRIÇÃO / MATÉRIA-PRIMA

Papel alcalino reciclado, formato A4, superfície lisa e massa homogênea, espessura uniforme, fibras no sentido longitudinal, baixo índice de deformação devido ao calor. Confeccionado com 100% de material reciclado, composto de no mínimo 25% de aparas pós–consumo (lixo urbano) e o restante de aparas pré-consumo (material reciclado dentro de fábrica), sem acréscimo de celulose virgem, conforme legislação municipal Decreto nº 50337 de 19/12/2008.

Deverá apresentar qualidade de impressão e de cópia, sem ocorrência de problemas como atolamento do papel na impressora, desgaste de material, e/ou danos aos equipamentos.

Deverá ter coloração natural clara.

2.2. EMBALAGEM

Deverá ser acondicionado em resmas, em papel protetor contra umidade, podendo ser kraft com revestimento polietileno ou BOPP (Película de Polipropileno Biorientado) e conter  no mínimo as indicações impressas:

- Aplicação e utilização

- Seta de “imprima este lado primeiro”

- Dimensões/gramatura

- Lote de fabricação

- Fabricante/ marca, caso não seja fabricante indicar “produzido por”.

- Selo de certificação ambiental

- Símbolo da reciclagem

- Norma ISO 9001/14001

Deverão ser reembaladas em caixa de papelão com até 10 resmas, onde deverá constar: quantidade e/ou peso líquido, bem como demais informações exigidas na legislação em vigor.

PRODUTO: PAPEL RECICLADO – A4 – 210 X 297 mm - 75 g/m²

3. REQUISITOS ESPECÍFICOS

3.1. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E GEOMÉTRICAS

| PARÂMETRO | NORMA | ESPECIFICAÇÃO | TOLERÂNCIA |
| --- | --- | --- | --- |
| Gramatura (g/m²) | ABNT NBR NM ISO 536 / 05.2000 e NBR5339: 2002 | 75 | ± 4% |
| Absorção de água, método cobb (g/m²) | ABNT NBR NM ISO 535 / 08.1999 | < 35 | - |
| Aspereza, método Bendtsen (mL/min) | ABNT NBR NM ISO 8791-2 / 06.2001 | < 300 | - |
| Permeância ao ar, método Bendtsen ao ar (mm/Pa.s) | ABNT NBR 14255 / 12.2002; ISO 5636-3 / 2013 | < 500 | - |
| pH de extratos aquosos a frio | ABNT NBR NM ISO 6588 / 2007 - parte 1 e 2 | > 7 | - |
| Largura (mm) | NBR NM ISO 216: 2012 e NBR5339: 2002 | 210 | ± 2 |
| Comprimento (mm) | NBR NM ISO 216: 2012 e NBR5339: 2002 | 297 | ± 2 |

4. DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA

O licitante deverá comprovar através de documentação que a matéria prima utilizada na confecção do papel seja proveniente de material reciclado, conforme determina o Decreto nº 50.337 de 19/12/2008 da Prefeitura do Município de São Paulo, composição de no mínimo 25% (vinte cinco por cento) de aparas pós-consumo (lixo urbano) e o restante de aparas pré-consumo totalizando 100% (cem por cento) material reciclado.	Deverá ser apresentado laudo emitido por laboratório certificado e credenciado pelo Instituto Nacional de Metrologia – INMETRO. O laudo deverá conter as características do item 3.1., podendo ser original ou cópia autenticada.

5. AMOSTRA

5.1. QUANTIDADE

Por ocasião da licitação deverá ser apresentada, no mínimo, 01 (uma) resma em sua embalagem original, para verificação dos requisitos.

A PMSP se reserva o direito de exigir apresentação de uma amostra da caixa de papelão utilizada no acondicionamento do produto.

6. RECEBIMENTO

Por ocasião dos recebimentos deverão ser obedecidos os critérios estabelecidos na Portaria 65/2017/SMG de 10/062017.

Atualização Novembro/2018